## Art. ………

## Gabbioni cilindrici (a sacco) forte zincatura maglia 8x10 filo 3.00 mm

Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m e diametro 0.95 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione”  della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alla UNI EN 10244-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2.

Gli elementi metallici saranno assemblati utilizzando nelle cuciture filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm) nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la documentazione di origine redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006) e rilasciata in originale, in cui si specifica il nome del prodotto, la ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle norme in vigore, UNI EN ISO 9001:2000; in assenza di ciò , la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle norme enunciate.

a) per Gabbioni cilindrici 2.00x0.95 m con pietrame proveniente da cava o da alveo

Per metro cubo.

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Gabbioni cilindrici (a sacco) Zinco-Alluminio maglia 8x10 filo 3.00

Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m e diametro 0.95 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) – Cerio - Lantanio conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2.

Gli elementi metallici saranno assemblati utilizzando per le cuciture filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm) nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la documentazione di origine redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006) e rilasciata in originale, in cui si specifica il nome del prodotto, la ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle norme in vigore, UNI EN ISO 9001:2000; in assenza di ciò , la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle norme enunciate.

a) per Gabbioni cilindrici 2.00x0.95 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo.

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€