## Art. ………

## Gabbioni a scatola maglia 6x8 filo 2.70 mm a Forte Zincatura

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alla UNI EN 10244-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Gabbioni a scatola Zinco – Alluminio maglia 6x8 filo 2.70 mm

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco95% - Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

a

## Art. ………

## Gabbioni a scatola maglia 8x10 filo 2.70 mm a Forte Zincatura

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alla UNI EN 10244-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Gabbioni a scatola Zinco - Alluminio maglia 8x10 filo 2.70 mm

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013)  e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco95% - Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Art.: .....

## Gabbioni a scatola plasticati maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo non inferiore all'8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco (95%)- Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

Oltre a tale trattamento, il filo sarà ricoperto da un rivestimento di PVC di colore grigio, conforme alle disposizioni della UNI EN 10245-2, che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Gabbioni a scatola maglia 8x10 filo 3.00 mm a Forte Zincatura

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo non inferiore all’8%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alla UNI EN 10244-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Gabbioni a scatola Zinco – Alluminio maglia 8x10 filo 3.00 mm

Fornitura e posa di gabbioni marcati CE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari all’8%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) – Cerio - Lantanio conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

E’ compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame con provenienza da cava o da alveo, non friabile e non gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 KN/m3) posto in opera tanto da raggiungere una porosità del 30-40% e di pezzatura non superiore alla dimensione della maglia (minimo 12 cm). È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei tiranti e delle legature, tra i diversi elementi, con filo di identiche caratteristiche a quello di cucitura nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro compiuto a regola d’arte ed ultimato allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

per Gabbioni H = 1.00 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

per Gabbioni H = 0.50 m con pietrame proveniente da cave

Per metro cubo

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 mc)

Per metro cubo……………………………………………………………………………………………………....... …%

Sistemazione, in sito, del pietrame occorrente al riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista.

Per metro quadro

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo, od altra specie legnosa, con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno cinque per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone. Esse dovranno attraversare i gabbioni ed il terreno a tergo, per una profondità necessaria a garantirne la crescita. L’intervento potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con bio-stuoia o ritentore di fini equivalente da riempire con terreno vegetale e semi, al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera, compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte.

Per metro lineare

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€