## Art. ………

## Materassi metallici a forte zincatura maglia 6x8 filo 2.20 mm spessore 0.17/0.23/0.30 m

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche marcati CE, aventi spessore 0.17m/0.23m/0.30m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n. 16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alla UNI EN 10244-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 230 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.00/3.00 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 215 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2. E’ compreso,terminato l’assemblaggio degli scatolari, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame che dovrà essere di idonea pezzatura, non friabile e non gelivo, nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte ed allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

a) per Materassi H = 0.17 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

b) per Materassi H = 0.23 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

c) per Materassi H = 0.30 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 m2)

Per metro quadro…………………………………………………………………………………………………….. %

Fornitura, inserimento e posa in opera di talee di salice vivo od altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno 1/m superficie). Le talee dovranno attraversare completamente il materasso ed essere inserite nel terreno dietro al materasso stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini equivalente e riempite con terreno vegetale e semi al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera e compreso ogni altro onere a riguardo

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Materassi metallici zinco-alluminio maglia 6x8 filo 2.20 mm spessore 0.17/0.23/0.30 m

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche marcati CE, aventi spessore 0.17m/0.23m/0.30m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 230 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.00 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 215 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2. E’ compreso, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame che dovrà essere di idonea pezzatura, non friabile e non gelivo, nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte ed allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

a) per Materassi H = 0.17 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

b) per Materassi H = 0.23 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

c) per Materassi H = 0.30 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 m2)

Per metro quadro…………………………………………………………………………………………………….. %

Fornitura, inserimento e posa in opera di talee di salice vivo od altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno 1/m superficie). Le talee dovranno attraversare completamente il materasso ed essere inserite nel terreno dietro al materasso stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini equivalente e riempite con terreno vegetale e semi al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera e compreso ogni altro onere a riguardo

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

## Art. ………

## Materassi metallici plasticati maglia 6x8 filo 2.20/3.20 mm spessore 0.17/0.23/0.30 m

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche marcati CE, aventi spessore 0.17m/0.23m/0.30m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco(95%) - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 230 g/m2. Oltre a tale trattamento, il filo sarà ricoperto da un rivestimento di PVC di colore grigio, conforme alle disposizioni della UNI EN 10245-2, che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro nominale esterno a 3,20 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.00/3.00 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 215 g/m2 o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2. E’ compreso, la sistemazione meccanica e manuale del pietrame che dovrà essere di idonea pezzatura, non friabile e non gelivo, nonché qualunque altro onere e magistero necessario a consegnare il lavoro a perfetta regola d’arte ed allo stato d’uso.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

a) per Materassi H = 0.17 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

b) per Materassi H = 0.23 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

c) per Materassi H = 0.30 m con pietrame proveniente da cave

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

###### Sovrapprezzi

Onere accessorio per opere di piccole entità (<300 m2)

Per metro quadro…………………………………………………………………………………………………….. %

Fornitura, inserimento e posa in opera di talee di salice vivo od altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, (almeno 1/m superficie). Le talee dovranno attraversare completamente il materasso ed essere inserite nel terreno dietro al materasso stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€

Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini equivalente e riempite con terreno vegetale e semi al fine di ottenere un rinverdimento parziale o totale dell’opera e compreso ogni altro onere a riguardo

Per metro quadrato

(Euro……………...)    ...……………..………………….…...…………………..…………………………………€