Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione a forte zincatura tipo 6x8 filo 2.70 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, aventi carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2  e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alle UNI-EN 10224-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/ m2. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2. La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione a forte zincatura tipo 8x10 filo 2.70 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, aventi carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2  e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alle UNI-EN 10224-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/ m2. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2. La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20 mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione a forte zincatura tipo 8x10 filo 3.00 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale (voto n. 16 del  il 12 maggio 2006 dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e con le UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, aventi carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2  e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con forte zincatura conforme alle UNI-EN 10224-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/ m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione in lega Zn(95%)-Al(5%) tipo 6x8

# filo 2.70 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco95% - Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

.

Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione in lega Zn(95%)-Al(5%) tipo 8x10

# filo 2.70 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco95% - Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente

Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione in lega Zn(95%)-Al(5%) tipo 8x10

# filo 3.00 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco95% - Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente

Art.: ......

# Rivestimento di pareti sub verticali con rete metallica a doppia torsione in lega Zn(95%)-Al(5%) e PVC tipo 8x10

# filo 2.70 mm

Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione marcata CE con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2013) e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore all’8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco95% - Alluminio (5%) conforme alla UNI EN 10244 – 2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

Oltre a tale trattamento, il filo sarà ricoperto da un rivestimento di PVC di colore grigio, conforme alle disposizioni della UNI EN 10245-2, che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete avente diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantitativo di zinco sul filo non inferiore a 230 g/m2   o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

La rete, in teli di larghezza inferiore a 4.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante cuciture in filo metallico avente un diametro di 2.20/3.20mm con il medesimo rivestimento anticorrosivo del filo costituente la rete, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm2.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente